Приложение

к решению

Воронежской городской Думы

от 22.11.2017 № 710-IV

«Приложение № 1

к Порядку производства земляных работ на территории городского округа город Воронеж

Требования

к восстановлению конструкций дорожной одежды

Устанавливаются следующие требования к восстановлению конструкций дорожной одежды:

1. Выполненных асфальтобетонным дорожным покрытием без применения щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей:

1.1. Требования к восстановлению конструкции тротуара с асфальтобетонным покрытием.

Перед началом работ по устройству асфальтобетонного покрытия необходимо произвести срезку существующего дорожного покрытия на ширину 30-40 см от края разрытия.

|  |  |  |  |  |  |  | 5 | Мелкозернистый асфальтобетон (Тип Г, Марка II) ГОСТ 9128-2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующая дорожная одежда |  |  |  |  |  |  | 13 см для щебня твердых пород или 16 см для смеси | Щебень твердых пород фракции 20-40 мм ГОСТ 8267-93 или Смесь щебеночно-гравийно-песчаная С5 марочной прочности не менее 1000 ГОСТ 25607-2009 |
|  |  |  |  |  |  |  | На глубину залегания коммуникаций | Песок ГОСТ 8736-2014 |

1.2. Требования к восстановлению конструкции на магистральных улицах общегородского значения.

Перед началом работ по устройству асфальтобетонного покрытия произвести срезку поверхностного слоя существующего дорожного покрытия на ширину 20-40 см от края разрытия (в зависимости от площади нарушаемого покрытия) методом холодного фрезерования.

|  |  |  |  |  |  | 5 | Асфальтобетон плотный горячий на битуме БНД 60/90 (Тип Б, Марка II) ГОСТ 9128-2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующая дорожная одежда |  |  |  |  |  | 7 | Асфальтобетон пористый горячий на битуме БНД 60/90 ГОСТ 9128-2009 |
|  |  |  |  |  |  | 18 см для щебня твердых пород или 22 см для смеси | Щебень твердых пород фракции 5-20 мм ГОСТ 8267-93 или Смесь щебеночно-гравийно- песчаная С5 марочной прочности не менее 1000 ГОСТ 25607-2009 |
|  |  |  |  |  |  | 20 | Щебень твердых пород фракции 40-70 мм ГОСТ 8267-93 |
|  |  |  |  |  |  | На глубину залегания коммуникаций | Песок ГОСТ 8736-2014 |

1.3. Требования к восстановлению конструкции на магистральных улицах районного значения.

Перед началом работ по устройству асфальтобетонного покрытия произвести срезку поверхностного слоя существующего дорожного покрытия на ширину 20-40 см от края разрытия (в зависимости от площади нарушаемого покрытия) методом холодного фрезерования.

|  |  |  |  |  |  | 4 | Асфальтобетон плотный горячий на битуме БНД 60/90 (Тип Б, Марка II) ГОСТ 9128-2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующая дорожная одежда |  |  |  |  |  | 4 | Асфальтобетон пористый горячий на битуме БНД 60/90 ГОСТ 9128-2009 |
|  |  |  |  |  |  | 12 см для щебня твердых пород или 15 см для смеси | Щебень твердых пород фракции 5-20 мм ГОСТ 8267-93 или Смесь щебеночно-гравийно- песчаная С5 марочной прочности не менее 1000 ГОСТ 25607-2009 |
|  |  |  |  |  |  | 15 | Щебень твердых пород фракции 40-70 мм ГОСТ 8267-93 |
|  |  |  |  |  |  | На глубину залегания коммуникаций | Песок ГОСТ 8736-2014 |

1.4. Требования к восстановлению конструкции на внутриквартальных дорогах и местных проездах.

Перед началом работ по устройству асфальтобетонного покрытия произвести срезку поверхностного слоя существующего дорожного покрытия на ширину 20-40 см от края разрытия (в зависимости от площади нарушаемого покрытия) методом холодного фрезерования.

|  |  |  |  |  |  | 4 | Асфальтобетон плотный горячий на битуме БНД 60/90 (Тип Б, Марка II) ГОСТ 9128-2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующая дорожная одежда |  |  |  |  |  | 4 | Асфальтобетон пористый горячий на битуме БНД 60/90 ГОСТ 9128-2009 |
|  |  |  |  |  |  | 7 см для щебня твердых пород или 9 см для смеси | Щебень твердых пород фракции 5-20 мм ГОСТ 8267-93 или Смесь щебеночно- гравийно- песчаная С5 марочной прочности не менее 1000 ГОСТ 25607-2009 |
|  |  |  |  |  |  | 15 | Щебень твердых пород фракции 40-70 мм ГОСТ 8267-93 |
|  |  |  |  |  |  | На глубину залегания коммуникаций | Песок ГОСТ 8736-2014 |

1.5. Требования к восстановлению конструкции на дворовых проездах и территориях индивидуальной жилой застройки.

Перед началом работ по устройству асфальтобетонного покрытия произвести срезку существующего дорожного покрытия на ширину 30-40 см от края разрытия.

|  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | Асфальтобетон плотный горячий на битуме БНД 60/90 (Тип Б, Марка II) ГОСТ 9128-2009 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Существующая дорожная одежда |  |  |  |  |  |  |  | 7 см для щебня твердых пород или 9 см для смеси | Щебень твердых пород фракции 5-20 мм ГОСТ 8267-93 или Смесь щебеночно- гравийно- песчаная С5 марочной прочности не менее 1000 ГОСТ 25607-2009 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 15 | Щебень твердых пород фракции 40-70 мм ГОСТ 8267-93 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | На глубину залегания коммуникаций | Песок ГОСТ 8736-2014 |

2. Выполненных асфальтобетонным дорожным покрытием с применением щебеночно-мастичных асфальтобетонных смесей:

2.1. Требования к восстановлению конструкции на магистральных улицах общегородского значения.

Перед началом работ по устройству асфальтобетонного покрытия произвести срезку поверхностного слоя существующего дорожного покрытия на ширину 50-60 см от края разрытия (в зависимости от площади нарушаемого покрытия) методом холодного фрезерования.

|  |  |  |  |  |  | 6 | ЩМА20 с ПБВ ГОСТ 31015-2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Геосетка 50/50-25 ГОСТ Р 55028-2012 |  |  |  |  |  |  |
| Существующая дорожная одежда |  |  |  |  |  | 7 | Асфальтобетон пористый горячий на битуме БНД 60/90 ГОСТ 9128-2009 |
|  |  |  |  |  |  | 18 см для щебня твердых пород или 22 см. для смеси | Щебень твердых пород фракции 5-20 мм ГОСТ 8267-93 или Смесь щебеночно-гравийно- песчаная С5 марочной прочности не менее 1000 ГОСТ 25607-2009 |
|  |  |  |  |  |  | 20 | Щебень твердых пород фракции 40-70 мм ГОСТ 8267-93 |
|  |  |  |  |  |  | На глубину залегания коммуникаций | Песок ГОСТ 8736-2014 |

2.2. Требования к восстановлению конструкции на магистральных улицах районного значения.

Перед началом работ по устройству асфальтобетонного покрытия произвести срезку поверхностного слоя существующего дорожного покрытия на ширину 50-60 см от края разрытия (в зависимости от площади нарушаемого покрытия) методом холодного фрезерования.

|  |  |  |  |  |  | 5 | ЩМА15 с ПБВ ГОСТ 31015-2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Геосетка 50/50-25 ГОСТ Р 55028-2012 |  |  |  |  |  |  |
| Существующая дорожная одежда |  |  |  |  |  | 5 | Асфальтобетон пористый горячий на битуме БНД 60/90 ГОСТ 9128-2009 |
|  |  |  |  |  |  | 12 см для щебня твердых пород или 15 см. для смеси | Щебень твердых пород фракции 5-20 мм ГОСТ 8267-93 или Смесь щебеночно-гравийно- песчаная С5 марочной прочности не менее 1000 ГОСТ 25607-2009 |
|  |  |  |  |  |  | 15 | Щебень твердых пород фракции 40-70 мм ГОСТ 8267-93 |
|  |  |  |  |  |  | На глубину залегания коммуникаций | Песок ГОСТ 8736-2014 |

2.3. Требования к восстановлению конструкции на внутриквартальных дорогах и местных проездах.

Перед началом работ по устройству асфальтобетонного покрытия произвести срезку поверхностного слоя существующего дорожного покрытия на ширину 50-60 см от края разрытия (в зависимости от площади нарушаемого покрытия) методом холодного фрезерования.

|  |  |  |  |  |  | 5 | ЩМА15 с ПБВ ГОСТ 31015-2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Геосетка 50/50-25 ГОСТ Р 55028-2012 |  |  |  |  |  |  |
| Существующая дорожная одежда |  |  |  |  |  | 5 | Асфальтобетон пористый горячий на битуме БНД 60/90 ГОСТ 9128-2009 |
|  |  |  |  |  |  | 7 см для щебня твердых пород или 9 см. для смеси | Щебень твердых пород фракции 5-20 мм ГОСТ 8267-93 или Смесь щебеночно-гравийно- песчаная С5 марочной прочности не менее 1000 ГОСТ 25607-2009 |
|  |  |  |  |  |  | 15 | Щебень твердых пород фракции 40-70 мм ГОСТ 8267-93 |
|  |  |  |  |  |  | На глубину залегания коммуникаций | Песок ГОСТ 8736-2014 |

3. Требования к устройству плиточного тротуарного покрытия

|  |  |  |  |  |  | Плиты бетонные тротуарные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 10 | Цементно-песчаная смесь |
|  |  |  |  |  | На глубину залегания коммуникаций | Песок ГОСТ 8736-2014 |

».

Глава городского округа Председатель Воронежской
город Воронеж городской Думы

А.В.Гусев В.Ф.Ходырев